ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ

Дефектация сварных швов и контроль  качества сварных   соединений

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования (далее – НПО)  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) )   входящим в состав укрупненной группы 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, 150400 Металлургия

Организация-разработчик: Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо»

Разработчики:

Ганьшина Н.И., преподаватель ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо»;

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО)

Заключение Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 20___ г.

номер

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

Дефектация сварных швов и контроль  качества сварных соединений

  - Область применения  программы:

Примерная программа профессионального модуля является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),     входящим в состав укрупненной группы 150000 Металлургия,  машиностроение  и  материалообработка, по направлениям 150400 Металлургия, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение   Дефектации сварных швов и контроля  качества сварных соединений   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять зачистку швов после сварки.

2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.

3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.

4. Выполнять горячую правку сложных конструкций.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения зачистки швов после сварки;

определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

предупреждения и устранения различных  видов дефектов в сварных швах;

выполнения горячей правки сложных конструкций;                                                                               уметь:

зачищать швы после сварки;

проверять качество сварных соединений  по внешнему виду и излому;

выявлять дефекты сварных швов и устранять их;

применять способы уменьшения и  предупреждения деформаций при         сварке;

выполнять горячую правку сварных  конструкций;

знать:

требования к сварному шву;

виды дефектов в сварных швах и методы  их предупреждения и устранения;

строение сварного шва, способы их  испытания и виды контроля;

причины возникновения внутренних  напряжений и деформаций

свариваемых  изделиях  и  меры  их предупреждения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего – 96  часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32  часов;

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;

- учебной и производственной практики –   48  часов.

2.    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ.     Результатом освоения программы профессионального модуля

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Дефектации сварных швов и контроля  качества сварных соединений,     в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Выполнять зачистку швов после сварки. |
| ПК 4.2. | Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. |
| ПК 4.3. | Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. |
| ПК 4.4. | Выполнять горячую правку сложных конструкций. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1 – 4.4. | Раздел 1. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных | 60 | 32 | 16 | 16 | 12 |  |
|  | Производственная практика, часов (концентрированная практика) | 36 |  | 36 |
|  | Всего: | 96 | 32 | 16 | 16 | 12 | 36 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Дефекты и методы контроля качества сварных соединений |  | 96 |  |
| МДК. 04.01. Дефекты и способы испытания сварных швов |  | 48 |  |
| Тема 1.1. Дефекты сварных соединений | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Классификация дефектов. Основные внешние и внутренние дефекты при сварке. |  | 2 |
|  | 2. | Влияние дефектов на работу сварных конструкций.. |  | 3 |
|  | 3. | Причины образования дефектов, их предупреждение, и способы исправления |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1. | Визуальный исследование сварных швов по определению дефектов |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Схематизировать внешние и внутренние дефекты |  |  |
| Тема 1.2. Деформация и напряжения при сварке | Содержание | 5 |  |
|  | 1. | Напряжения и деформации: понятие и виды. Напряжения и деформации при сварке: классификация причины и механизм их возникновения, связь между деформацией и напряжением. |  | 2 |
|  | 2. | Деформации и напряжения при сварке соединения различных видов. Влияние остаточных напряжений и деформаций на работоспособность сварных конструкций. |  | 3 |
|  | 3. | Основные пути и способы (конструктивные и технологические) предотвращения и уменьшения напряжений и деформаций. Способы исправления деформированных сварных конструкций |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1. | Практическое изучение поперечных и продольных линейных деформаций и угловых деформаций при сварке |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Схематизировать деформации по их образованию и устранению |  |  |
| Тема 1. 3. Виды и методы контроля качества сварных соединений | Содержание | 6 |  |
|  | 1. | Неразрушающий контроль: назначение, виды (внешний осмотр, проницаемость газом или жидкостью, сжатым воздухом и керосином) |  | 3 |
|  | 2. | Физические методы (радиационные магнитоскопические, ультразвуковые) Общие принципы физических методов контроля |  | 3 |
|  | 3. | Разрушающий контроль: назначение и виды технологическая проба, механические, гидравлические, пневматические испытания, металлографические методы |  | 3 |
|  | 4. | Порядок испытания сварных швов при различных видах контроля. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 3 |  |
|  | 1. | Испытание плотности сварных швов и соединений одним из видов контроля. |  |  |
|  | 2. | Испытания сварных швов при различных видах контроля |  |  |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | 1. | Схематизировать виды контроля по группам. |  |  |
|  | 2. | Дать описание оборудования при выполнении различных видов контроля. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Основные факторы надежности сварных соединений в процессе эксплуатации деформации и напряжения при сварке соединений различных видов способы исправления деформированных сварных конструкций виды неразрушающего контроля сварных швов основные виды разрушающего контроля сварных швов | 16 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Выбрать нагрузки приложенные на металлические крыши 3. Разобрать основные пути уменьшения деформаций, составить схему. 4. Систематизировать деформации и напряжения при сварке резервуаров различной конфигурации. 5. Выбрать способы исправления деформированных сварных конструкций. 6. Выбрать виды неразрушающего контроля сварных швов при изготовлении трубопровода. 7. Выбрать основные виды разрушающего контроля сварных швов при изготовлении ответственных конструкций. |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение зачистки швов после сварки 2. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений 3. Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварочных швах 4. Выполнение горячей правки сложной конструкций | 12 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ. Знакомство с производством, инструктаж по технике безопасности и электро-пожаробезопасности. 1. Выполнение зачистки швов после сварки 2. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений 3. Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварочных швах 4. Выполнение горячей правки сложной конструкций | 36 |  |
| Всего | 96 |  |

4. Условия реализации   профессионального модуля

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: теоретических основ сварки и резки металлов.

мастерских: сварочной;

лаборатория:

*Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

рабочее место преподавателя;

комплект инструментов и приспособлений;

комплект учебно-наглядных пособий;

комплект бланков технологической документации;

комплект учебно-методической документации;

комплект плакатов;

учебные пособия.

Технические средства обучения:  Компьютер

*Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест  сварочной  мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

источники питания сварочной дуги: трансформаторы, выпрямители;

кабеля, электродержаки;

сварочные столы, стулья;

газовое оборудование: ацетиленовый генератор, редукторы, затворы, баллоны с кислородом, пран-бутаном, горелки, резаки, рукава;

Оборудование для полуавтоматической сварки: полуавтомат, горелка, баллон с углекислым газом, рукава, кабеля;

Оборудование для сварки пластмасс: комплект устройства для контактно-муфтовой сварки;

Станки:  сверильный и заточный;

Наковальня, набор инструментов.

*Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

рабочие места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект инструментов и приспособлений;

комплект учебно-наглядных пособий;

комплект бланков технологической документации;

комплект учебно-методической документации;

комплект плакатов;

учебные пособия.

Технические средства обучения:  Компьютер

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить  концентрированно

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Стеллажи, роликовые стенды для  выполнения ремонтных работ,

Сварочное оборудование: трансформаторы, выпрямители, электродержаки,

Оборудование для резки металла и т.д.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Основные источники:

Учебники:

- Чебан, В.А., Сварочные работы: Серия «Начальное профессиональное образование»/ В.А. Чебан. – Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2007.- 415 с.

- Чернышов,  Г.Г., Сварочное дело: НПО / Г.Г.  Чернышов,  М., ИЦ “Академия”,  2004. -      с

- Герасименко, А.И., Справочник электрогазосварщика: / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс – 2011. - 412 с.

- Виноградов, В.С., Электрическая дуговая сварка: учебное пособие для нач.проф. образования/ В.С. Виноградов.-  М.: ИЦ “Академия”, 2007. - 320 с.

- Герасименко, А.И.,   Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-технических училищ. / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс , 2011. - 407 с.

- Чернышов, Г.Г., Справочник электрогазосварщика и газорезчика:     / Г.Г. Чернышов. - М., ИЦ “Академия”, 2006.-    496 с.

- Колчанов, Л.А., Сварочное производство: НПО/ Колчанов Л.А. - Ростов-на-Дону:  Феникс,  2009.   400 с.

- Носенко, Н.Г., Сварщик. Электро-газосварщик. Итоговая аттестация:  НПО / Н.Г. Носенко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  - 222   с.

- Полевой, Г.В., Газопламенная обработка металлов: / Г.В. Полевой.-  М., ИЦ “Академия”, 2007.     с.

- Соколова, Е.Н., Материаловедение. Рабочая тетрадь: НПО / Е.Н. Соколова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. -  96 с.

- Мускат, Л.В., Материаловедение: Учебник  для НПО/ Л.В. Мускат. - М.,

- 350 с.

- Лукьянов, В.Ф., Харченко, В.Я.,  Людмирский,Ю.Г., Изготовление сварных конструкций в заводских условиях: учебник для  ВУЗов / В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, Ю.Г. Людмирский.- Ростов.-на - Дону, «Феникс» , 2009.- 315 с.

- Хомченко,Ф.А., Справочное пособие. Электрогазосварщик: / Ф.А. Хомченко, -Ростов.-на -Дону, «Феникс» , 2011.- 315 с.

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

# «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы

Информационные ресурсы:

1.Профессиональные информационные системы CAD и CAM.

2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа – http://www.consultant.ru.

3. Электронный ресурс «Сварка».

Форма доступа:

  - www.svarka-reska.ru

  - www.svarka.net

  - www.prosvarkу.ru

  - websvarka.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы материаловедении»,  «Строительная графика», «Электротехническое оборудование», «допуски и технические измерения»,  «Основы экономики строительства», «Безопасность жизнедеятельности».

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию компетентного подхода  использованием в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную производственную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Дефектации сварных швов и контроля  качества сварных соединений» является освоение междисциплинарного курса «Дефекты и способы испытания сварных швов»,

и  учебной практики.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.                                                                        При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение консультаций.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также обще профессиональных  дисциплин.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнять зачистку швов после сварки. | - правильность выполнения зачистки швов в соответствии с требованиями ТУ к технологическому процессу; | - наблюдение за ходом выполнения заданий; - наблюдение и оценка результатов выполнения практического задания; - практическая работа; |
| 2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений | - демонстрация навыков в определении дефектов в соответствии с требованиями ТУ. | - наблюдение и оценка за ходом выполнения практического задания; - проверка соответствия качества сварных швов с ТУ; - проверка освоения выполнения данной операции; |
| 3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. . | - точность и скорость определения дефектов и их устранении в соответствии с ГОСТ и СНиП | -самонаблюдение за освоением практических навыков, компетенции; - проверка правильности выполнения практической работы; |
| 4 . Выполнять горячую правку сложных конструкций | - соблюдение отклонения размеров в пределах допустимых норм в соответствии с СНиП; Правильность выбора безопасного выполнения горячей правки сложных конструкций на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. допустимых норм в соответствии с СНиП | - проверка правильности выполнения практической работы; - защита практических работ; - оценка решения ситуационных и практических задач; - взаимоконтроль по ходу выполнения работы, задания в соответствии с ТУ; Комплексный экзамен по модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | мотивированное обоснование выбора способа решения профессиональной задачи достижение цели профессиональной задачи при выполнении штукатурных работ | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях способность к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности демонстрация качества выполнения профессиональных задач способность нести ответственность за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | нахождение и использование информации для качественного выполнения профессиональных задач использование нескольких источников информации | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях |
| 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося на практических занятиях |

Разработчики:

ГОУ НПО «Профессиональное училище №13 имени Дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо»;         преподаватель    Ганьшина Н.И.

Эксперты:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)